КАРТОН ПРОКЛАДОЧНЫЙ МАРКИ Б

ГОСТ 9347-74

1. Марки и размеры

1.1. Картон изготовляют следующих марок: А - картон для прокладок соединений, применяемых в среде масла, бензина, воды; Б - картон для прокладок соединений, применяемых в среде води, воздуха. (Измененная редакция, Изм. № 4).

1.2. Картон по толщине должен соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

| МАРКА А | МАРКА Б |
| --- | --- |
| 0,30±0,03 0,50±0,05 0,80±0,10 1,00±0,12 1,50±0,20 | 0,30±0,03 0,50±0,05 0,80±0,10 1,00+0,15 1,00-0,10 1,50±0,20; 1,50+0,25 1,75+0,25 2,00+0,25 2,25+0,25 2,50+0,25. |

1.3. Колебания по толщине в одном листе, картона марки А не должны превышать половины предельных отклонений, установленных для соответствующей толщины картона. (Измененная редакция, Изм. № 4).

1.4. Картон марки А толщиной до 0,8 мм включительно должен изготовляться в листах и рулонах, картон толщиной 1,0 мм и 1,5 мм в листах.
Картон марки Б толщиной до 0,5 мм включительно должен изготовляться в рулонах, картон от 0,8 мм и выше - в листах.

Предельные отклонения, но длине и ширине листа не должны превышать ± 10 мм.

Размеры листов и ширина рулонов устанавливается по согласованию изготовителя с потребителем.

Диаметр рулона должен бить 600 - 800 мм. (Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

1.5. Пример условного обозначения картона прокладочного марки А толщиной 1,00 мм:

Картон А-1,00 ГОСТ 9347-74 то же, марки Б толщиной 0,80 мм:

Картон Б-0,80 ГОСТ 9347-74

Прокладки по чертежу № 236-1702122 из картона прокладочного марки А толщиной 0,50 мм:

Прокладка 236-1702122-картона А-0,50 ГОСТ 9347-74. (Измененная редакция, Изм. № 4).

2. Технические требования

2.1а. Картон должен изготовляться в соответствии с требованиями настоя-щего стандарта по технологической документации, утвержденной в установлен-ном порядке. Картон марки А должен изготовляться из небеленой хвойной цел-люлозы, картон марки Б - из небеленой хвойной целлюлозы и макулатуры.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.1. Технические показатели картона должна соответствовать нормам, ука-занным в табл. 2.

| Наименование | Норма для картона марки |  |  |  | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А |  | Б |  |  |
|  | от 0,30 до 0,80 | от 1,00 до 1,50 | от 0,30 до 0,80 | от 0,80 до 2,50 |  |
| 1. Плотность, г/см3, не менее | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,75 | По ГОСТ 27015-86 |
| 2. Впитываемость при полном по-гружении, %, не более: |  |  |  |  |  |
| воды бензина масла | 60 35 35 | 60 30 30 | 120 - - | 120 - - | по ГОСТ 13648.5-78 и п. 4.7 настоящего стандарта |
| 3.Предел прочности растяжении в поперечном на-правлении, МПа (кгс/мм) не менее | 18 (1,8) | 18 (1,8) | 20 (2,0) | 16 (1,6) | по ГОСТ 13525.1-79 и п.4.8 настоящего стандарта |
| 4. Линейная де-формация в попе-речном направле-нии после выдер-живании в гигро-стате, %, не более | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | по ГОСТ 12057-81 и п. 4.9 настоящего стандарта |
| 5. Сжимаемость, % | 15-30 | 12-25 | - | - | по ГОСТ 13648.1-78 и п. 4.10 настоящего стандарта |
| 6. Упругая деформация, %, не менее | 45 | 45 | - | - | по ГОСТ 13648.1-78 и п. 4.10 настоящего стандарта |
| 7. Влажность, % | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | по ГОСТ 13525.19-91 разд.3 |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 4).

2.2. (Исключен, Изм. № 2)

2.3. Картон и прокладки должны иметь цвет натурального волокна.

(Измененная редакция, Изм. № 2.)

2.4. Поверхность картона и прокладок из него должна быть ровной и без ко-роблений, вмятин, складок, морщин, неволокнистых включений и пятен, ухудшающих потребительские свойства.

2.5. Картон должен изготовляться с обрезом или без обреза кромок. Обре-занный картон и прокладки должны иметь ровную и чистую кромку.

2.6. При изготовлении прокладок картон не должен расслаиваться.
 3. Правила приемки

3.1. Определение партии и объем выборки картона и прокладок - по ГОСТ 8047-78.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

3.2. Для проверки качества картона и прокладок должно отбираться 10% прокладок от каждой коробки, а также должен использоваться образец кар-тона, вложённый в коробку.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

3.3. При получении неудовлетворительных результатов испытании хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке от той же партии продукции.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.
(Измененная редакция, Изм. № 2).

4. Методы испытаний
 4.1. Отбор и подготовка образцов к испытанию - по ГОСТ 8017-78. Кон-диционирование - по ГОСТ 13523-78.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.2. Методы испытаний - по п. 2.1 настоящего стандарта с дополнениями, изложенными ниже.

4.3. Кондиционирование образцов картона и прокладок перед испытанием и испытания производятся по ГОСТ 13523-78 при температуре (20±1)°С и относительной влажности воздуха (65±2) %.

Продолжительность кондиционирования перед испытанием должна быть не менее 24 ч.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.4.Толщина картона должна определяться по ГОСТ 27015-86, размеры - по ГОСТ 21102-80.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

4.5. 4.6. (Исключены, Изм. № 2).

4.7. Для определения впитываемости при полном погружении применяются: бензин автомобильный марки А-76 по ГОСТ 2084-77, масло автомобильное марки АС-8 по ГОСТ 10541-78.

Впитываемость воды, масла, бензина определяется за 6ч.

4.8. Предел прочности при растяжении допускается определять на образцах картона шириной 25,0+0.1 мм.

4.9. Линейная деформация определяется после выдерживания образцов картона в гигростате в течение 24ч. при температуре (20±2)°С.

4.10. Испытания на сжимаемость и упругую деформацию должны про-водиться на образцах картона, собранных в пачку толщиной от 1,4 до 2,0 мм. Сжимаемость определяется при нагрузке (6,90±0,15) МПа (70±1,5) кгс/см2.

4.11. Соответствие размеров прокладок чертежам проверяют специальном контрольной оснастки, являющейся дубликатом пуансона-штампа.

4.7.-4.11. (Введены дополнительно, Изм. № 4).

5. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

5.1. Упаковка, маркировка, транспортирование и храпение - по ГОСТ 7691—81 со следующими дополнениями: листовой картон должен упаковываться в рамки или мягкую упаковку,
прокладки одного обозначения должны быть связаны по 100шт. и уложены в картонные коробки, заклеенные по линии разъема бандеролью из плотной бумаги;

в каждую коробку должен быть вложен образец картона размером 400X400 мм топ партии, из которой вырублены прокладки. Образец допускается сгибать пополам по длине волокна; На каждую коробку с прокладками должна быть на-клеена печатная этикетка с указанием:
наименования организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;
наименования предприятия-изготовителя, его местонахождения знака:

обозначения прокладок;

количества прокладок;

порядкового номера коробки.

В каждую коробку должна быть вложена печатная этикетка с указанием на-именования организации, в систему которой входит предприятие-изготовитель;

Наименования предприятия-изготовителя и его местонахождения и товарно-го знака;

дата выработки картона;

обозначение прокладок;

количества прокладок;

порядкового номера коробки;

дата выработки прокладок;

картон и прокладки из него должны храниться в закрытых помещениях в ус-ловиях хранения С по ГОСТ 15150-69.
(Измененная редакция, Изм. № 4).

5.2, 5.3. (Исключены, Изм. № 4).

5.4, 5.5. (Исключены, Изм. № 2).

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие прокладочного картона и про-кладок из него требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хра-нения и транспортирования.

6.2. Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления картона.
Разд. 6 (Введен дополнительно, Изм. № 4)