- Область применения

Настоящие технические условия распространяются  на лакоткань электроизоляционную (в дальнейшем именуемую «лакоткань»), применяемую в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до плюс 105С.

Марки и типы лакотканей приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Марка лакоткани | Тип лакоткани по ГОСТ 28034-89 | Код ОКП | Характеристика и преимущественное назначение. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛХМ-105 | 111 | 34 9131 | Для работы на воздухе 1 |
| ЛХММ-105 | 112 |  | Для работы в горячем трансформаторном масле (с температурой до плюс 105С). |
| ЛШМ-105 | 121 | 34 9132 | С малой усадкой и стойкостью к кратковременному повышению температуры, возможному в процессе пайки при монтаже электрических машин, аппаратов и трансформаторов, для работы на воздухе 1 |
| ЛШМС-105 | 123 |  | То же, с повышенными диэлектрическими свойствами для работы на воздухе 1 |
| ЛКМ-105 | 134 | 34 9133 | С повышенной эластичностью, для работы на воздухе1 |
| ЛКМС-105 | 133 |  | То же, с повышенными диэлектрическими свойствами для работы на воздухе 1 Допускается работа в трансформаторном масле |

1 – В условиях нормальной относительной влажности окружающей среды (относительная влажность 45-75% при температуре 15-35С

В наименовании марок лакотканей буквы и цифры означают:

Л 	– лакоткань;

Ш 	– шёлковая;

Х 	– хлопчатобумажная;

К 	– капроновая;

М (одна буква) – на основе масляного лака;

ММ 	– на основе масляного лака, маслостойкая;

С 	– специальная;

- – температура, характеризующая нагревостойкость лакоткани по ГОСТ 8865-98.

Пример записи обозначения лакоткани марки ЛШМС-105  номинальной толщиной 0,12 мм при её заказе и в документации другого изделия:

“ЛШМС-105  0,12 ТУ 655РК-06948680-ТОО-03-2001”

Технические условия на лакоткани  пригодны для целей сертификации.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, указан в приложении А.

Средняя масса 1 м2  приведена в приложении Б.

2.Технические требования

2.1 Лакоткань должна соответствовать требованиям ГОСТ 28034-89 и настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.2 Лакоткани должны изготавливаться из материалов, выдерживающих длительно допустимую рабочую температуру - 105°С.

2.2.1 Сырье и материалы, используемые в производстве лакотканей:

Масло льняное техническое по ГОСТ 5791-81

Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

Масло индустриальное по ГОСТ 20799-88

Парафины нефтяные твердые по ГОСТ 23683-89

Ткани технические «Эксцельсиор» по ГОСТ 20023-89

Ткани хлопчатобумажные технические по ГОСТ 9821-71

2.3  Размеры.

2.3.1 Лакоткань должна изготавливаться в рулонах шириной: от 600 до 1100 мм в зависимости от ширины исходного материала.

Допуск на ширину лакоткани в рулоне должен быть 2,5%.

В рулоне должно быть не менее 40 м лакоткани при длине отдельных ее отрезков не менее 5 м. На каждые 40 м лакоткани в рулоне не должно быть более двух разрезов.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление лакоткани в рулонах другой ширины, наличие в рулоне отрезков любой длины.

2.3.2 Номинальная толщина лакоткани и предельные отклонения от неё должны соответствовать значениям указанным в таблице 2.

Таблица 2

| Марка лакоткани | Номинальная толщина | Предельное отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее | В отдельных точках |
| ЛХМ-105 | 0,15; 0,17 | +0,02 -0,01 | 0,03 |
|  | 0,20; 0,24 | 0,02 |  |
|  | 0,30 | +0,02 -0,03 | 0,04 |
| ЛХММ-105 | 0,17 | +0,20 -0,01 | 0,03 |
|  | 0,20; 0,24 | 0,02 |  |
| ЛШМ-105 | 0,08; 0,10 | 0,01 | 0,02 |
|  | 0,12; 0,15 | +0,01 -0,02 | +0,02 -0,03 |
|  | 0,17 | 0,02 | 0,03 |
| ЛШМС | 0,06; 0,08 | 0,01 | +0,02 -0,01 |
|  | 0,10 |  | ±0,02 |
|  | 0,12 | +0,02 -0,01 | +0,03 -0,02 |
|  | 0,15 | +0,01 -0,02 | +0,02 -0,03 |
|  | 0,17 | 0,02 | 0,03 |
| ЛКМ-105 | 0,10 | 0,01 | 0,02 |
|  | 0,12 | +0,02 -0,01 | +0,03 -0,02 |
|  | 0,15 | +0,01 -0,02 | +0,02 -0,03 |
|  | 0,17 | 0,02 | 0,03 |
| ЛКМС-105 | 0,10 | ±0,01 | ±0,02 |
|  | 0,12 | +0,02 - 0,01 | +0,03 - 0,02 |
|  | 0,15 | +0,01 - 0,02 | +0,02 - 0,03 |
|  | 0,17 | 0,02 | 0,03 |

Допускается одно из десяти значений, выводящее толщину за предельные отклонения в отдельных точках, указанных в таблице 2.

2.4 Характеристики.

2.4.1Лакоткань должна быть эластичной, равномерно пропитанной, иметь ровную однородную поверхность без натёков лаковой основы, выводящих толщину лакоткани за предельные отклонения, не должна иметь пузырей, складок, трещин и посторонних включений.

Поверхность лакоткани при разматывании с рулона должна оставаться неповреждённой.

Допускается наличие отклонений на поверхности лакоткани обусловленных дефектами ткани, допускаемыми нормативной документацией на ткани.

2.4.2Усадка лакоткани по основе после термической обработки при

температуре (1052)С в течение (60,1)ч не должна быть более 1% для марок ЛШМ-105 и ЛШМС-105 и не более 5% - для марок

ЛКМ-105 и ЛКМС-105.

2.4.3Удельная разрушающая нагрузка при растяжении при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75% должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

2.4.4Лакоткань не должна быть термопластичной. После выдержки лакоткани в термостате при температуре (702)С в течение (240,5)ч не должно происходить разрушения лаковой плёнки, отставания её от ткани.

2.4.5Лакоткань марок ЛШМС-105 и ЛКМС-105 толщиной 0,12 мм и марки ЛХММ всех толщин должна быть маслостойкой.

После выдержки лакоткани марки ЛХММ-105 в трансформаторном   масле при температуре (1052)С в течение (720,5)ч, а лакоткани марок ЛШМС-105 и ЛКМС-105 в течение (480,5)ч не должно происходить разрушения лаковой плёнки и отставания её от ткани.

##### Таблица 3

| Марка лакоткани | Номи-нальная толщина, мм | Удельная разрушающая нагрузка при растяже-нии, Н/см, не менее, на образцах, нарезанных… |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вдоль основы |  | поперёк основы |  | под углом 43-45 к основе |  |
|  |  | Сред-нее | Мини-мальное | Сред-нее | Мини-мальное | Сред-нее | Мини-мальное |
| ЛХМ-105; ЛХММ-105 | 0,15 | 45 | 38 | 35 | 28 | 30 | 22 |
|  | 0,17 | 51 | 44 | 36 | 30 | 32 | 25 |
|  | 0,20 | 64 | 50 | 40 | 35 | 36 | 30 |
|  | 0,24 | 75 | 58 | 52 | 40 | 45 | 36 |
|  | 0,30 | 80 | 60 | 60 | 48 | 55 | 45 |
| ЛШМС-105 | 0,06 | 18 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 |
| ЛШМ-105 | 0,08 | 22 | 16 | 15 | 10 | 15 | 10 |
| Лшм-105; лшмс-105; лкм-105; лкмс-105 | 0,10 | 24 | 18 | 17 | 12 | 17 | 12 |
|  | 0,12 | 25 | 20 | 18 | 14 | 16 | 14 |
|  | 0,15 | 30 | 24 | 22 | 18 | 22 | 18 |
|  | 0,17 | 30 | 24 | 22 | 18 | 22 | 18 |

Лакоткань марки ЛХММ-105 не должна повышать кислотное число трансформаторного масла более чем на 0,3 мг КОН на 1 г масла.

Допускается увеличение кислотного числа в течение гарантийного срока хранения лакоткани до 0,4 мг на 1 г масла.

2.4.6 Лакоткань марки ЛШМС-105 толщиной 0,12 мм должна быть бензиностойкой. После выдержки лакоткани в авиационном бензине в течение (180,5)ч при температуре 15-35С не должно происходить отставания лаковой пленки от ткани.

2.4.7Удельное объёмное электрическое сопротивление лакоткани, Омм, не менее:

В исходном состоянии	11011

При повышенной температуре	1107

После воздействия влажной среды ………………………………..1108

2.4.8Пробивное напряжение лакоткани должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

#### Таблица 4

| Марка лакоткани | Номи-нальная толщина1 | Пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, кВ, не менее, среднее (в отдельных точках) после кондиционирования в условиях: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 ч\23°С\ 50% в исходном состоянии | 48 ч\ 23°С\ 50% после перегиба´ | \105°С\<20% | 96 ч/23°С/93%- после воздействия влажной среды | 18 ч/105°С/20%- после воздействия повышенной температуры и последующего перегиба |
| ЛХМ-105 | 0,15 | 7,0 (4,0) | 3,6 (2,9) | 4,0 (2,5) | 3,0 (1,6) | 3,3 (1,7) |
|  | 0,17 | 7,8 (4,5) | 4,2 (3,0) | 4,5 (3,0) | 3,0 (1,9) | 4,0 (2,2) |
|  | 0,20 | 8,8 (4,6) | 4,3 (3,3) | 5,2 (3,3) | 3,5 (2,1) | 4,1 (2,6) |
|  | 0,24 | 9,5 (4,6) | 5,2 (3,5) | 6,0 (3,9) | 3,8 (2,3) | 4,6 (2,8) |
|  | 0,30 | 11,0 (5,5) | 5,5 (4,0) | 7,0 (4,5) | 4,5 (2,7) | 5,2 (3,5) |
| Лхмм-105 | 0,17 | 8,0 (5,0) | 4,6 (3,2) | 5,2 (3,2) | 3,5 (2,1) | 3,9 (2,1) |
|  | 0,20 | 8,5 (5,2) | 5,0 (3,5) | 5,5 (3,4) | 4,0 (2,5) | 4,0 (2,2) |
|  | 0,24 | 9,6 (5,6) | 5,4 (3,9) | 6,0 (4,0) | 4,4 (2,6) | 4,6 (2,8) |
| ЛШМ-105 | 0,08 | 5,5 (2,4) | 3,0 (1,6) | 3,0 (1,8) | 2,0 (1,5) | 2,6 (1,5) |
|  | 0,10 | 6,6 (3,8) | 4,2 (2,1) | 4,2 (2,1) | 3,0 (2,1) | 4,0 (1,8) |
|  | 0,12 | 8,0 (4,8) | 6,0 (3,0) | 5,0 (2,5) | 3,7 (2,6) | 4,4 (2,2) |
|  | 0,15 | 9,3 (5,4) | 6,6 (3,5) | 5,6 (3,0) | 4,1 (3,0) | 4,6 (2,8) |
|  | 0,17 | 9,8 (6,0) | 7,0 (4,0) | 5,8 (3,2) | 4,3 (3,1) | 4,8 (3,0) |
| ЛШМС-105 | 0,06 | 3,2 (1,0) | - | 1,0 (-) | - | - |
|  | 0,08 | 4,5 (2,0) | 2,9 (1,4) | 2,8 (1,5) | 2,0 (1,4) | 2,5 (1,4) |
|  | 0,10 | 7,0 (4,0) | 5,1 (2,8) | 4,8 (2,6) | 3,2 (2,3) | 4,6 (2,4) |
|  | 0,12 | 9,0 (6,0) | 6,6 (3,2) | 5,4 (3,3) | 4,1 (2,9) | 5,9 (2,9) |
|  | 0,15 | 9,8 (6,5) | 7,5 (3,9) | 7,2 (3,4) | 4,6 (3,0) | 6,4 (3,3) |
|  | 0,17 | 10,0 (6,6) | 7,7 (4,0) | 7,5 (3,5) | 4,8 (3,2) | 6,5 (3,3) |
| ЛКМ-105 | 0,10 | 6,0 (3,5) | 4,2 (2,1) | 4,2 (1,9) | 2,6 (1,8) | 4,0 (1,8) |
|  | 0,12 | 7,5 (4,5) | 5,4 (2,8) | 4,8 (2,5) | 3,0 (2,1) | 4,4 (2,2) |
|  | 0,15 | 8,5 (5,0) | 6,6 (3,5) | 5,4 (3,1) | 3,7 (2,4) | 4,6 (2,9) |
|  | 0,17 | 9,0 (5,2) | 6,8 (3,6) | 5,6 (3,1) | 3,8 (2,5) | 4,7 (3,0) |
| ЛКМС-105 | 0,10 | 6,5 (3,6) | 5,0 (2,7) | 4,4 (2,4) | 2,8 (2,6) | 4,6 (2,4) |
|  | 0,12 | 9,0 (6,0) | 6,6 (3,2) | 5,0 (3,0) | 4,0 (2,7) | 5,9 (2,9) |
|  | 0,15 | 9,8 (6,0) | 7,5 (3,9) | 6,6 (3,2) | 4,6 (3,0) | 6,4 (3,3) |
|  | 0,17 | 10,0 (6,2) | 7,7 (4,0) | 6,8 (3,3) | 4,8 (3,2) | 6,6 (3,4) |

1 - испытание лакоткани в исходном состоянии и после перегиба проводят при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75%

2.4.9 Эластичность лакоткани (нагрузка для получения нормированного относительного удлинения) и пробивное напряжение в состоянии этого удлинения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5

| Марка лакоткани | Номи- нальная толщина1 | Эластичность |  |  | Среднее значение пробивного напряжения в состоянии растяжения, кВ, не менее. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормированное относительное удлинение при растяжении, % | Допускаемые пределы средних значений нагрузок для получения нормированного относительного удлинения при растяжении, Н | Максимальное значение нагрузки для получения нормированного относительного удлинения при растяжении, Н |  |
| ЛХМ-105 | 0,15 | 6 | 6 - 30 | 35 | 3,5 |
|  | 0,17 |  | 6 - 30 | 35 | 4,0 |
|  | 0,20 |  | 6 - 30 | 35 | 4,8 |
|  | 0,24 |  | 6 - 40 | 45 | 5,2 |
|  | 0,30 |  | 12 - 48 | 52 | 5,5 |
| Лхмм-105 | 0,17 | 6 | 9 – 35 | 38 | 4,5 |
|  | 0,20 |  | 10 – 42 | 45 | 5,2 |
|  | 0,24 |  | 10 - 45 | 47 | 5,6 |
| ЛШМ-105 | 0,08 | 6 | 2 – 10 | 11 | 2,7 |
|  | 0,10 |  | 2 – 12 | 14 | 3,0 |
|  | 0,12 |  | 3 – 12 | 14 | 3,5 |
|  | 0,15 |  | 3 - 14 | 17 | 4,0 |
|  | 0,17 |  | 3 - 14 | 17 | 4,0 |
| ЛШМС-105 | 0,06 | 6 | 2 – 10 | 12 | - |
|  | 0,08 |  | 2 – 10 | 13 | 2,6 |
|  | 0,10 |  | 3 – 12 | 14 | 3,0 |
|  | 0,12 |  | 3 – 14 | 15 | 3,6 |
|  | 0,15 |  | 3 – 15 | 18 | 4,5 |
|  | 0,17 |  | 3 - 15 | 18 | 4,5 |
| ЛКМ-105 | 0,10 | 10 | 1 – 9 | 12 | 3,0 |
|  | 0,12 |  | 2 – 10 | 12 | 4,0 |
|  | 0,15 |  | 2 – 16 | 19 | 4,6 |
|  | 0,17 |  | 2 - 16 | 19 | 4,6 |
| ЛКМС-105 | 0,10 | 10 | 2 – 10 | 12 | 3,7 |
|  | 0,12 |  | 2 – 10 | 12 | 4,5 |
|  | 0,15 |  | 2 – 16 | 19 | 5,0 |
|  | 0,17 |  | 2 - 16 | 19 | 5,0 |

Нагрузка для получения нормированного относительного удлинения на отдельных образцах лакоткани может выходить за пределы средних значений норм, указанных в таблице 5, только в какую-нибудь одну сторону: либо быть меньше нижнего предела, либо больше верхнего предела.

2.5 Упаковка, маркировка.

2.5.1Упаковка  лакоткани должна соответствовать требованиям

ГОСТ 28034-89.

2.5.2 Маркировка выполняется  на русском и на казахском языках или на языке заказчика.

На каждый рулон лакоткани наклеивается  этикетка с нанесением следующих обозначений:

  - товарный знак, наименование предприятия- изготовителя, его местонахождение;

  - условное обозначение и тип лакоткани;

  - номер партии, номер рулона  и дата ее изготовления;

  - количество квадратных метров лакоткани в рулоне;

  - штамп технического контроля

3.Требования безопасности.

3.1 Лакоткани не токсичны, при их перерабтке не возникает токсичных отходов, требующих утилизации.

3.2 При нарезке лакотканей на ленты образуется пыль отвержденного связующего, а также пыль хлопчатобумажного, шелкового и капронового волокна, вдыхание которой может привести к заболеванию дыхательных путей.

Предельно допустимые концентрации пыли в воздухе рабочей зоны не   должны превышать 4 мг\м³.

3.3Механическую обработку лакоткани следует проводить в помещении с активным воздухообменом, осуществляемым приточной и вытяжной вентиляцией.

3.4Лакоткани относятся к горючим материалам. При возникновении пожара используют пену, воду, водяной пар, огнетушители, песок, кошму.

4 Правила приемки.

4.1 Для проверки соответствия лакотканей требованиям ГОСТ 28034-89 «Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования» и настоящих технических условий устанавливают приемо-сдаточные, периодические, типовые и сертификационные испытания.

4.2 Приёмо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия лакоткани в объёме:

по пп.2.3.2; 2.3.1; 2.4.1 – каждый рулон;

по пп.2.4.5;  2.4.8 (в части пробивного напряжения в исходном состоянии и после перегиба) – 1 рулон от партии.

При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний, хотя бы  по одному из показателей, проводят повторные испытания удвоенного количества рулонов, взятых от той же партии по тем показателям, по которым получены неудовлетворительные результаты.

4.3 Периодические испытания лакоткани проводят не реже одного раза в 6 месяцев на соответствие требованиям пп. 2.4.2 – 2.4.4; 2.4.5; 2.4.6; 2.4.7; 2.4.8 (кроме пробивного напряжения в исходном состоянии  и после перегиба) и п. 2.4.9.

4.4 Типовые испытания проводятся на соответствие всем требованиям настоящих технических условий при изменении технологического процесса изготовления лакотканей или при изменении применяемых исходных материалов.

4.5 Сертификационные испытания проводят по следующим  показателям:

  - пробивное напряжение, среднее, в исходном состоянии, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% +48 ч (23°С) 50%; М(15-35°С) 45-75%];

  - пробивное напряжение, среднее, после перегиба, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% +48 ч (23°С) 50%; М(15-35°С) 45-75%];

  - пробивное напряжение, среднее, после кондиционирования в условиях /105°С/ < 20%- при повышенной температуре, кВ

[24 ч (23°С) 45-75%; М(105°С) <20%];

  - пробивное напряжение, после кондиционирования в условиях

96 ч(23°С) 93% - после воздействия влажной среды, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% + 96 ч(23°С) 93%; М(15-35°С) 45-75%];

-    пробивное напряжение, среднее, после кондиционирования в условиях 18 ч /105°С/ <20% - после воздействия повышенной температуры и последующего перегиба, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% + 18 ч(105°С) <20%; М(15-35°С) 45-75%];

  - удельное объемное электрическое сопротивление в исходном

состоянии, Ом.м

[24 ч (15-35°С) 45-75% ; М(15-35°С) 45-75%];

  - удельное объемное электрическое сопротивление при повышенной температуре, Ом.м

[24 ч (15-35°С)  45-75%; М(105°С) <20%];

  - удельное объемное электрическое сопротивление после воздействия влажной среды, Ом.м

[24 ч (15-35°С) 45-75% + 96 ч(23°С) 93%; М(15-35°С) 45-75%];

5 Методы испытаний.

5.1Методы испытаний лакоткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 28034 –89 «Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования» и настоящих технических условий.

5.2 Перед проведением испытаний образцы лакоткани нормализуют в течение (240,5)ч при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75%.

Если испытание проводят в течение (240,5) ч после изготовления лакоткани и при её хранении соблюдаются условия комнатной среды по ГОСТ 6433.1-71, то образцы перед испытанием можно не нормализовать.

5.3 Измерение толщины лакоткани (п. 2.3.2) проводят в 10 точках.

За толщину лакоткани принимают среднее арифметическое значение десяти измерений.

5.4Усадку лакоткани (п.2.4.2) определяют на трёх образцах размером 40250 мм, вырезанных большой стороной вдоль основы на расстоянии не менее 25 мм от края рулона. На вырезанных образцах отмечают участок длиной (2001) мм.

Образцы в свободном состоянии (без напряжения) выдерживают в термостате при температуре (1052)С в течение (60,1) ч. После выдержки образцы помещают на ровную поверхность и измеряют длину отмеченного участка с точностью 1 мм.

Усадку лакоткани Х в процентах вычисляют по формуле:

x=l1−l2l1⋅100,

где 	l1 – длина участка лакоткани до выдержки в термостате, мм;

l2 – длина участка лакоткани после выдержки в термостате, мм;

5.5 Для определения бензиностойкости (п.2.4.6) из полоски лакоткани шириной (8020) мм и длиной, равной ширине рулона, вырезают три образца длиной по 100 мм каждый.

Образец лакоткани скатывают в два слоя, связывают узенькой полоской той же лакоткани и в вертикальном положении помещают в сосуд с авиационным бензином марки Б-70 по ГОСТ 1012-72, где выдерживают при температуре 15-35С в течение (180,5) ч.

После извлечения из сосуда с бензином испытуемый образец развязывают, высушивают между листами фильтровальной бумаги (для удаления следов бензина) и подвергают испытанию с помощью специального приспособления, применяемого для определения маслостойкости электроизоляционных лаков и эмалей по

ГОСТ 13526-79. Образец помещают на передвижную плиту прибора, под пяту и расправляют от складок, при этом пята должна быть покрыта марлей в 4 слоя.

Масса пяты (0,47±0,01) кг, площадь ее поперечного сечения (1±0,1) см².

С помощью ручки плиту перемещают вдоль салазок до отказа, при этом вместе с плитой должна передвигаться и лакоткань. Если под воздействием пяты не будет нарушения целостности лаковой пленки, заметного невооруженным глазом, то данный образец считается выдержавшим испытание.

Время с момента извлечения образца из бензина  до окончания испытания не должно превышать 5 мин.

5.6Удельную разрушающую нагрузку при растяжении (п.2.4.3) и эластичность лакоткани (п.2.4.9) определяют на разрывной машине при скорости подвижного зажима 50-100 мм/мин.

5.7Для определения пробивного напряжения после перегиба (п.2.4.8) используют валик диаметром (555) мм, длиной не более 1000 мм и массой (2.0,05) кг.

5.8 Пробивное напряжение в состоянии растяжения (п.2.4.9) проводят на образцах шириной (405) мм и длиной (4001) мм.

5.9 Оборудование, необходимое для контроля качества и испытаний лакоткани, указано в Приложении В.

6 Транспортирование и хранение

6.1. Транспортирование и хранение лакоткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 28034-89«Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования»

7 Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие лакоткани требованиям ГОСТ 28034-89«Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования»  и настоящих технических условий при соблюдении условий  хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения лакоткани – 6 месяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения перед использованием лакоткань должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий.

Приложение А

(обязательное)

Нормативные ссылки

В настоящих технических условиях использованы ссылки на следующие стандарты:

Таблица  6

| Обозначение документа | # Наименование документа |
| --- | --- |
| ### ГОСТ 1012-72 | Бензины авиационные. Технические условия. |
| ### ГОСТ 3134-78 | Уайт-спирит. |
| ### ГОСТ 5791-81 | Масло льняное техническое. |
| ГОСТ 6433.1-71 | Материалы электроизоляционные твёрдые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний. |
| ГОСТ 8865-98 | Изделия электротехнические. Классы нагревостойкости электрической изоляции |
| ГОСТ 13526-79 | Лаки и эмали. Методы испытаний. |
| ГОСТ 20023-89 | Ткани технические «Эксцельсиор» |
| ГОСТ 20799-88 | Масла индустриальные. Технические условия |
| ГОСТ 23683-89 | Парафины нефтяные твердые. Технические условия. |
| ГОСТ 28034-89 | Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования. |

Приложение Б

(справочное)

Средняя масса 1 м2 лакоткани

Таблица 7

| Марка лакоткани | Номинальная толщина, мм | Масса 1 м2, кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ЛШМС – 105 | 0,06 | 0,070 |
| ЛШМ – 105 | 0,08 | 0,090 |
| ЛШМ – 105; ЛШМС – 105; ЛКМ – 105; ЛКМС – 105 | 0,10 | 0,115 |
|  | 0,12 | 0,130 |
|  | 0,15 | 0,160 |
|  | 0,17 | 0,180 |
| ЛХМ – 105 | 0,15 | 0,175 |
| ЛХМ – 105; ЛХММ – 105 | 0,17 | 0,195 |
|  | 0,20 | 0,250 |
|  | 0,24 | 0,285 |
| ЛХМ – 105 | 0,30 | 0,350 |

###### Приложение В

(обязательное)

Перечень

приборов, оборудования, необходимых для контроля качества и измерений.

Таблица 8

| № п\п | Наименование оборудования и приборов | Класс точности, предел измерений | Обозначение стандарта, НТД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Микрометр типа МК-25 | 0-25мм; ± 0,01 мм | ГОСТ 6507-78 |
| 2. | Линейка измерительная металлическая | 0- 1000 мм; ± 1,0 мм | ГОСТ 427-75 |
| 3. | Установка для определения пробивного напряжения | 60 кВ ± 500В | НСО Чертеж № 000.09.000 по ГОСТ6433.3-71 |
| 4. | Машина разрывная РМУ-0,05-1 | 500 Н; ± 1% | ГОСТ 7855-74 |
| 5. | Тераомметр Е6- 13А | Кл.2,5-10,0; 10-10¹4 Ом | Заводской номер 6751 |

###### Приложение Г

###### (обязательное)

Лист регистраций изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен. | Заменен. | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

ЛАКОТКАНЬ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ

- капроновая

- шелковая

- хлопчатобумажная

Содержание:

1.  Область применения ………………………….     1

- Технические требования ……………………..     2

- Правила приемки ……………………………..     7

- Методы испытаний ……………………………    8

- Транспортирование и хранение ………………   10

- Гарантии изготовителя ………………………..   10

- Приложение А …………………………………   11

- Приложение Б ………………………………….   12

- Приложение В ………………………………….   13

- Приложение Г …………………………………..  14