1. Область применения

Настоящие технические условия распространяются  на стеклолакоткань электроизоляционную (в дальнейшем именуемую «стеклолакоткань»), применяемую в качестве электроизоляционного материала для длительной работы при температуре до плюс 180С (в зависимости от  вида плёнкообразующего состава).

Марки и типы стеклолакотканей приведены в таблице 1.

| Марка стеклолакоткани | Тип стеклолакоткани по ГОСТ 28034- 89 | Назначение и свойства |
| --- | --- | --- |
| ЛСМ-105\120 | 141 | Обычное исполнение |
| ЛСММ-105\120 | 142 | Маслостойкая |
| ЛСЛ-105\120 | 641 | Обычное исполнение |
| ЛСЭ-105\130 снята с производства | 541 | Обычное исполнение |
| ЛСБ-120\130 | 246 | Для работы при повышенной влажности |
| ЛСП-130\155 | 346 | Для работы при повышенной влажности |
| ЛСК –155\180 | 446 | Для работы при повышенной влажности |
| ЛСКР-180 снята с производства | 448 | Повышенная стойкость к свету, озону, кислороду |
| ЛСКЛ-155 | 445 | Липкая |

В наименовании марок буквы и цифры означают:

Л 	–  лакоткань;

С	–  стеклянная;

М 	–  на основе масляного лака;

Л  - на основе композиции бутадиенстирольного и полистирольного латексов;

Э 	–  на основе лака из продукта термической обработки  синтетического каучука с вулканизирующей и стабилизирующей добавками (эскапонового лака);

Б 	–  на основе битумно – масляно – алкидного лака;

П 	–  на основе полиэфирно – эпоксидного лака;

К 	–  на основе кремнийорганического лака;

КР   –  кремнийорганическая резиновая;

М    –  маслостойкая;

Л     –  липкая.

105, 120, 130, 155 и 180 – температура, характеризующая нагревостойкость лакоткани по ГОСТ 8865-98, причём если эта температура в зависимости от применения материала в конструкции имеет несколько значений, то через дробь указываются пределы этих значений.

Пример записи обозначения стеклолакоткани марки ЛСМ-105/120 номинальной толщиной 0,20 мм при её заказе и в документации другого изделия:

“ЛСМ-105/120  0,20  ТУ655РК-06948680ТОО-02-2001”.

Технические условия на стеклолакоткани пригодны для целей сертификации.

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, указан в приложении А.

Средняя масса 1 м2  приведена в приложении Б.

- Технические требования

  - Стеклолакоткань должна соответствовать требованиям

ГОСТ 28034-89 и настоящих технических условий и изготавливаться по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

  - Стеклолакоткани должны изготавливаться из материалов выдерживающих длительно допустимую рабочую температуру.

    - Сырье и материалы, используемые в производстве стеклолакотканей:

- Масло льняное техническое по ГОСТ 5791-81;

- Масло индустриальное по ГОСТ 20799-88;

- Парафины нефтяные твердые по ГОСТ 23683-89;

- Уайт-спирит по ГОСТ 3134-78;

- Лак КО-915 по ТУ 6-02-709-76;

- Толуол каменноугольный и сланцевый ГОСТ 9880- 76;

- Стеклоткань 2 класса по ГОСТ 19907- 74.

2.2.2 Стеклолакоткань всех марок, кроме марки ЛСКЛ-155, должна изготавливаться  в  рулонах  с  номинальной шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060 и 1140 мм. Предельные отклонения по ширине рулона не должны превышать 2,5 %.

В рулоне должно быть не менее 40 м стеклолакоткани при длине отдельных её отрезков не менее 5 м. На каждые 40 м стеклолакоткани в рулоне не должно быть более двух разрезов.

Стеклолакоткань марки ЛСКЛ-155 должна изготавливаться в роликах с номинальной толщиной 10, 15, 20, 25 и 30 мм. Предельные отклонения по ширине ролика не должны превышать 0,5%.

Наружный диаметр ролика стеклолакоткани должен быть не более 185 мм, а длина отдельных отрезков в ролике – не менее 10 м.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается:

- изготовление стеклолакоткани в рулонах другой ширины;

- изготовление отрезков любой длины;

- изготовление стеклолакоткани всех марок в роликах, при этом ширина и наружный диаметр ролика, а также длина и количество отрезков стеклолакоткани в ролике оговариваются при заказе.

    - Номинальная толщина лакоткани и предельные отклонения от неё должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2

Таблица 2

| Марка стеклолакоткани | Номинальная толщина, мм | Предельное отклонение, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее | В отдельных точках |
| ЛСМ-105/120 | 0,10; 0,12 | 0,01 | 0,03 |
|  | 0,15; 0,17 | +0,02 -0,01 |  |
|  | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| ЛСММ-105/120 | 0,17 | +0,20 -0,01 | 0,03 |
|  | 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| ЛCЛ105/120 | 0,15; 0,17 | 0,02 | 0,04 |
|  | 0,20 | 0,03 | 0,05 |
| ЛСЭ-105/130 | 0,12 | +0,02 -0,01 | +0,03 -0,02 |
|  | 0,15; 0,17; 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| ЛСБ-120/130 | 0,12 | +0,02 -0,01 | +0,03 -0,02 |
|  | 0,15; 0,17; 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| ЛСП-130/155 | 0,08 | +0,01 | 0,02 |
|  | 0,10 |  | 0,02 |
|  | 0,12 |  | +0,02 -0,03 |
|  | 0,15; 0,17 | 0,02 | 0,03 |
| ЛСК-155/180 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
|  | 0,06; 0,08 | 0,01 | 0,02 |
|  | 0,10 | +0,02 -0,01 | 0,02 |
|  | 0,12; 0,15 | +0,02 -0,01 | 0,03 |
|  | 0,17; 0,20 | +0,02 -0,03 | 0,04 |
| ЛСКР-180 | 0,12; 0,15 | 0,02 | 0,02 |
|  | 0,17; 0,20 | 0,02 | 0,03 |
| ЛСКЛ-155 | 0,12 | +0,02 -0,01 | 0,03 |
|  | 0,15 | 0,02 | 0,03 |

Допускается одно из десяти значений, выводящее толщину за предельные отклонения в отдельных точках, указанных в таблице 2.

2.3 Характеристики

    - Стеклолакоткань должна быть эластичной, равномерно пропитанной, иметь ровную однородную поверхность без натёков лаковой основы, выводящих толщину лакоткани за предельные отклонения, не должна иметь пузырей, складок, трещин и посторонних включений.

Поверхность стеклолакоткани при разматывании с рулона должна оставаться неповреждённой.

Допускается наличие отклонений на поверхности стеклолакоткани, обусловленных дефектами ткани, допускаемыми стандартами или технической документацией на стеклоткани.

    - Удельная разрушающая нагрузка при растяжении стеклолакоткани всех марок при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75% должна соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.

    - Стеклолакоткань всех марок, кроме  марки  ЛСКЛ-155, не должна быть термопластичной. После выдержки стеклолакоткани в термостате при температуре (702)С в течение (240,5)ч не должно происходить разрушения лаковой плёнки, отставания её от стеклоткани.

    - Стеклолакоткань марки ЛСММ-105/120 должна быть маслостойкой. После выдержки стеклолакоткани марки ЛСММ-105/120 в трансформаторном масле при температуре (1052)С в течение (720,5)ч не должно происходить разрушения лаковой плёнки и отставания её от стеклоткани.

Таблица 3

| Номинальная толщина, мм | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении вдоль основы, Н/см, не менее |  |
| --- | --- | --- |
|  | средняя | минимальная |
| 0,05 | 25 | 20 |
| 0,06 | 30 | 25 |
| 0,08 | 45 | 35 |
| 0,10 | 60 | 45 |
| 0,12 | 90 | 70 |
| 0,15 | 105 | 85 |
| 0,17 | 130 | 95 |
| 0,20 | 150 | 100 |

    - Стеклолакоткань марки ЛСММ-105/120 не должна повышать кислотное число трансформаторного масла более чем на 0,3 мг КОН на 1 г масла.

Допускается увеличение кислотного числа в течение гарантийного срока хранения стеклолакоткани до 0,4 мг на 1 г масла.

    - Удельное объёмное электрическое сопротивление стеклолакоткани должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Таблица 4

| Марка стеклолакоткани | Удельное объёмное электрическое сопротивление, Омм, не менее |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В исходном состоянии | при повышенной температуре, С |  |  |  |  | После воздействия влажной среды |
|  |  | 120 | 130 | 155 | 180 | 200 |  |
| ЛСМ-105/120 | 11011 | 1108 | – | – | – | – | 11010 |
| ЛСММ-105/120 | 11011 | 1108 | – | – | – | – | 11010 |
| ЛСЛ-105/120 | 11012 | 1109 | – | – | – | – | 11010 |
| ЛСЭ-105/130 | 11012 | – | 1109 | – | – | – | 11010 |
| ЛСБ-120/130 | 11012 | – | 1108 | – | – | – | 51010 |
| ЛСП-130/155 | 11011 | – | – | 1107 | – | – | 51010 |
| ЛСК-155/180 | 11012 | – | – | – | 1109 | – | 11011 |
| ЛСКР-180 | 11012 | – | – | – | – | 11010 | 11011 |
| ЛСКЛ-155 | 11010 | – | – | – | – | – | – |

    - Пробивное напряжение стеклолакоткани должно соответствовать требованиям, указанным в таблице 5.

Таблица 5.

| Марка стеклолако-ткани | Номи-наль-ная тол-щина, мм | Пробивное напряжение на электродах диаметром 6 мм, кВ, не менее, среднее (в отдельных точках) после кондиционирования в условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 48 ч\ 23°С\ 50% в исходном состоянии | 48 ч\ 23°С\ 50% после перегиб | При повышенной температуре, С |  |  |  |  | 96 ч\23°С\ \93% - после воздействия влажной среды |
|  |  |  |  | \120°С\< < 20% | \130°С\<< 20% | \155°С\< < 20% | \180°С\< < 20% | \200°С\< < 20% |  |
| ЛСМ-105/120 | 0,10 | 5,8 (3,3) | 2,0 ( - ) | 2,4 (1,0) | - | - | - | - | 2,8 (1,5) |
|  | 0,12 | 5,9 (3,4) | 2,5 (1,0) | 3,0 (1,3) | - | - | - | - | 3,0 (2,0) |
|  | 0,15 | 6,0 (3,5) | 3,9 (2,8) | 3,6 (2,6) | – | – | – | – | 4,0 (1,6) |
|  | 0,17 | 6,3 (3,8) | 4,5 (3,0) | 4,1 (3,0) | – | – | – | – | 4,0 (2,1) |
|  | 0,20 | 7,0 (4,2) | 4,7 (3,2) | 4,6 (3,2) | – | – | – | – | 4,5 (2,7) |
| ЛСмм-105/120 | 0,17 | 7,2 (4,0) | 4,5 (3,0) | 4,5 (3,3) | – | – | – | – | 4,0 (2,3) |
|  | 0,20 | 8,3 (4,8) | 4,6 (3,1) | 5,0 (3,6) | – | – | – | – | 4,5 (2,7) |
| ЛСЛ-105/120 | 0,15 | 5,6 (3,3) | 4,4 (2,6) | 5,0 (2,6) | – | – | – | – | 1,9 (1,3) |
|  | 0,17 | 6,5 (3,6) | 5,2 (2,8) | 5,4 (3,2) | – | – | – | – | 2,6 (1,8) |
|  | 0,20 | 6,8 (4,0) | 5,8 (3,2) | 5,8 (3,8) | – | – | – | – | 3,0 (2,0) |
| ЛСЭ-105/130 | 0,12 | 6,0 (4,5) | 3,3 (1,9) | – | 3,7 (2,4) | – | – | – | 4,5 (2,0) |
|  | 0,15 | 7,0 (6,0) | 4,6 (2,6) | – | 5,2 (3,0) | – | – | – | 4,5 (2,5) |
|  | 0,17 | 8,0 (6,5) | 5,2(3,2) | – | 5,8 (3,6) | – | – | – | 4,5 (2,5) |
|  | 0,20 | 9,0 (7,0) | 7,0 (3,9) | – | 6,8 (4,2) | – | – | – | 5,0 (3,0) |
| ЛСБ-120/130 | 0,12 | 6,0 (3,5) | 3,0 (1,4) | – | 3,7 (2,4) | – | – | – | 4,5 (2,0) |
|  | 0,15 | 7,0 (4,5) | 4,1 (2,2) | – | 5,5 (2,7) | – | – | – | 4,5 (2,8) |
|  | 0,17 | 8,0 (5,3) | 4,8 (2,6) | – | 6,0 (3,6) | – | – | – | 4,5 (2,8) |
|  | 0,20 | 9,6 (6,0) | 7,0 (4,5) | – | 7,1 (4,2) | – | – | – | 5,0 (3,3) |
| ЛСП-130/155 | 0,08 | 3,6 ( - ) | – | – | – | 1,6 ( - ) | – | – | 1,8 ( - ) |
|  | 0,10 | 5,0 (1,2) | 1,7 ( - ) | – | – | 2,5 (0,8) | – | – | 3,5 (1,0) |
|  | 0,12 | 6,0 (4,5) | 3,5 (1,9) | – | – | 3,1 (1,4) | – | – | 4,5 (1,5) |
|  | 0,15 | 7,9 (6,0) | 4,4 (2,6) | – | – | 3,7 (2,1) | – | – | 4,5 (2,8) |
|  | 0,17 | 9,0 (5,2) | 5,2 (3,0) | – | – | 4,2 (2,6) | – | – | 4,5 (3,0) |
| ЛСК-155/180 | 0,05 | 2,5 ( - ) | – | – | – | – | 1,3 ( - ) | – | 1,4 ( - ) |
|  | 0,06 | 3,2 ( - ) | – | – | – | – | 1,5 ( - ) | – | 1,6 ( - ) |
|  | 0,08 | 4,0 ( - ) | – | – | – | – | 2,0 ( - ) | – | 3,0 ( - ) |
|  | 0,10 | 5,5 (4,0) | 1,2 ( - ) | – | – | – | 3,0 (1,5) | – | 3,3 (0,9) |
|  | 0,12 | 6,5 (4,5) | 2,5 (1,3) | – | – | – | 3,3 (2,4) | – | 3,6 (1,7) |
|  | 0,15 | 8,0 (5,0) | 4,0 (2,0) | – | – | – | 4,5 (3,0) | – | 4,8 (3,0) |
|  | 0,17 | 8,8 (6,0) | 4,3 (2,5) | – | – | – | 4,8 (3,3) | – | 5,4 (3,3) |
|  | 0,20 | 9,6 (7,0) | 4,8 (2,7) | – | – | – | 5,5 (3,6) | – | 6,0 (3,6) |
| ЛСКР-180 | 0,12 | 1,9 (0,7) | 1,4 (0,6) | – | – | – | – | 2,1 (0,7) | 1,4 (0,6) |
|  | 0,15 | 3,3 (2,2) | 3,0 (1,5) | – | – | – | – | 3,0 (2,0) | 1,6 (0,9) |
|  | 0,17 | 3,9 (2,6) | 3,3 (2,0) | – | – | – | – | 3,1 (2,2) | 2,2 (1,6) |
|  | 0,20 | 4,9 (3,3) | 4,7 (3,2) | – | – | – | – | 4,2 (3,3) | 2,7 (1,9) |
| ЛСКЛ-155 | 0,12 | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | 0,15 | 0,9 | – | – | – | – | – | – | – |

1 - испытание стеклолакоткани в исходном состоянии и после перегиба проводят при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75%.

    - Эластичность стеклолакоткани (нагрузка для получения нормированного относительного удлинения) и пробивное напряжение в состоянии этого удлинения должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

##### Таблица 6

| Марка стеклолако-ткани | Номи-нальная толщина1 | Эластичность |  |  | Среднее значение пробивного напряжения в состоянии растяжения, кВ, не менее. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормированное относительное удлинение при растяжении, % | Допустимые пределы средних значений нагрузок для получения нормированного относительного удлинения при растяжении, Н | Максимальное значение нагрузки для получения нормированного относительного удлинения при растяжении, Н |  |
| ЛСМ-105/120 | 0,10 | 6 | 4 – 15 | 18 | - |
|  | 0,12 |  | 5 - 18 | 20 | 3,0 |
|  | 0,15 |  | 5 - 20 | 25 | 3,5 |
|  | 0,17 |  | 5 – 25 | 30 | 4,0 |
|  | 0,20 |  | 6 - 30 | 35 | 4,3 |
| ЛСмм-105/120 | 0,17 | 6 | 6 – 35 | 40 | 4,5 |
|  | 0,20 |  | 7 – 40 | 45 | 4,8 |
| ЛСЛ-105/120 | 0,15 | 10 | 6 – 25 | 30 | 4,0 |
|  | 0,17 |  | 6 – 28 | 35 | 4,5 |
|  | 0,20 |  | 7 – 30 | 38 | 5,0 |
| ЛСЭ-105/130 | 0,12 | 10 | 4 – 20 | 30 | 3,5 |
|  | 0,15 |  | 6 – 22 | 32 | 4,0 |
|  | 0,17 |  | 6 – 24 | 34 | 4,5 |
|  | 0,20 |  | 6 – 25 | 35 | 5,0 |
| ЛСБ-120/130 | 0,12 | 6 | 6 – 27 | 30 | 3,8 |
|  | 0,15 |  | 8 – 32 | 37 | 4,2 |
|  | 0,17 |  | 9 – 47 | 52 | 5,0 |
|  | 0,20 |  | 11 – 43 | 55 | 5,8 |
| ЛСП-130/155 | 0,08 | 6 | 4 – 26 | 30 | - |
|  | 0,10 |  | 5 – 30 | 35 | - |
|  | 0,12 |  | 6 – 36 | 40 | 3,8 |
|  | 0,15 |  | 8 – 42 | 42 | 4,4 |
|  | 0,17 |  | 10 – 43 | 45 | 5,0 |
| ЛСК-155/180 | 0,05 | 6 | 1 – 25 | 30 | - |
|  | 0,06 |  | 1 – 25 | 30 | - |
|  | 0,08 |  | 4 – 30 | 32 | - |
|  | 0,10 |  | 4 – 30 | 35 | - |
|  | 0,12 |  | 4 – 32 | 38 | 3,9 |
|  | 0,15 |  | 5 – 35 | 40 | 4,5 |
|  | 0,17 |  | 7 – 40 | 45 | 5,0 |
|  | 0,20 |  | 8 - 42 | 47 | 5,8 |
| ЛСКР-180 | 0,12 | 10 | 1 – 5 | 7 | 2,5 |
|  | 0,15 |  | 1 – 6 | 7 | 2,6 |
|  | 0,17 |  | 1 – 6 | 7 | 2,8 |
|  | 0,20 |  | 1 – 7 | 8 | 3,0 |

Нагрузка для получения нормированного относительного удлинения на отдельных образцах стеклолакоткани может выходить за пределы средних значений норм, указанных в таблице 6, только в какую-нибудь одну сторону: либо быть меньше нижнего предела, либо больше верхнего предела.

Для  стеклолакоткани  марки  ЛСЭ-105/130  после  двух  месяцев  хранения допускается увеличение значений нагрузки до 50% от  норм, указанных  в  таблице 6.

    - Скорость расклеивания сложенной вдвое полоски стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 при нагрузке 1 Н на 1 см ширины, должна быть в пределах 10 -150 мм/мин.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается скорость расклеивания стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 более  150 мм/мин.

    - Упаковка, маркировка.

      - Упаковка, маркировка стеклолакоткани согласно требованиямГОСТ28034-89«Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования».

      - Маркировка выполняется на русском и на казахском языках или языке заказчика.

На каждый рулон или упаковку роликов стеклолакоткани наклеивается  этикетка с нанесением следующих обозначений:

- товарный знак, наименование предприятия- изготовителя, его местонахождение;

-  наименование и марка лакоткани;

-  номер партии, номер рулона  и дата ее изготовления;

-  номинальная толщина стеклолакоткани;

-  количество квадратных метров стеклолакоткани в рулоне или масса  в килограммах для стеклолакотканей в роликах;

-  обозначение настоящих технических условий;

-  штамп технического контроля.

Допускается поставка стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 без упаковки в металлические банки, при этом ролики одной ширины должны быть обёрнуты влагонепроницаемой бумагой, а сверху синтетической плёнкой и перевязаны шпагатом.

3. Требования безопасности

Требования безопасности стеклолакоткани должны  соответствовать ГОСТ 28034-89 «Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования».

4. Правила приемки

4.1 Правила приёмки стеклолакоткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 28034-89 «Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования»   и настоящих технических условий.

Стеклолакоткани принимают партиями. За партию принимают

стеклолакоткань одной марки и толщины, оформленную одним документом, удостоверяющим ее качество.

4.2 Приёмо-сдаточным испытаниям подвергается каждая партия лакоткани в объёме:

по пп.2.2.2; 2.2.3; 2.3.1 – каждый рулон;

по пп.2.2.2 (для стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155) не менее 10% роликов партии;

по пп.2.3.4; 2.3.7 (в части пробивного напряжения в исходном состоянии и после перегиба, кроме стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155), 2.3.8 (для стеклолакоткани марки ЛСЭ-105/130 в части нагрузки для получения нормированного относительного удлинения) – 1 рулон от партии.

по пп. 2.3.9 – не менее 1% роликов от партии;

4.3 Периодические испытания стеклолакоткани проводят не реже одного раза в 6 месяцев на соответствие требованиям пп.2.3.2; 2.3.3; 2.3.5; 2.3.6; 2.3.7 (в части пробивного напряжения при повышенной температуре и после влаги, а для стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 в исходном состоянии) и 2.3.8.

4.4. Сертификационные испытания проводят по следующим  показателям:

- пробивное напряжение, среднее, в исходном состоянии, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% +48 ч (23°С) 50%; М(15-35°С) 45-75%];

- пробивное напряжение, среднее, после перегиба, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% +48 ч (23°С) 50%; М(15-35°С) 45-75%];

- пробивное напряжение, среднее, после кондиционирования в условиях /180°С/ < 20%- при повышенной температуре, кВ

[24 ч (23°С) 45-75%; М(180°С) <20%];

- пробивное напряжение, после кондиционирования в условиях

96 ч(23°С) 93% - после воздействия влажной среды, кВ

[24 ч (15-35°С) 45-75% + 96 ч(23°С) 93%; М(15-35°С) 45-75%];

-  удельное объемное электрическое сопротивление в исходном

состоянии, Ом.м

[24 ч (15-35°С) 45-75% ; М(15-35°С) 45-75%];

- удельное объемное электрическое сопротивление при повышенной температуре, Ом.м

[24 ч (15-35°С)  45-75%; М(180°С) <20%];

- удельное объемное электрическое сопротивление после воздействия влажной среды, Ом.м

[24 ч (15-35°С) 45-75% + 96 ч(23°С) 93%; М(15-35°С) 45-75%];

5. Методы испытаний

  - Методы испытаний стеклолакоткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 28034-89 «Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования» и настоящих технических условий.

  - Перед проведением испытаний образцы стеклолакоткани нормализуют в течение (240,5)ч при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75%.

Если испытание проводят в течение (240,5) ч после изготовления стеклолакоткани и при её хранении соблюдаются условия комнатной среды по ГОСТ 6433.1-71, то образцы перед испытанием можно не нормализовать.

  - Измерение толщины стеклолакоткани (п. 2.2.3) проводят в 10 точках.

За толщину стеклолакоткани принимают среднее арифметическое значение десяти измерений.

  - Удельную разрушающую нагрузку при растяжении (п.2.3.2) и эластичность стеклолакоткани (п.2.3.8) определяют на разрывной машине при скорости подвижного зажима 50-100 мм/мин.

  - Для определения пробивного напряжения после перегиба (п.2.3.7) используют валик диаметром (555) мм, длиной не более 1000 мм и массой, которая в зависимости от марки и толщины стеклолакоткани, должна соответствовать указанной в таблице 7. Валик перемещают свободно без нажима.

  - При определении удельного объёмного электрического сопротивления и пробивного напряжения при повышенной температуре, образцы стеклолакоткани марки ЛСП-130/155 перед испытанием дополнительно выдерживают (80,5)ч при температуре (1702)С.

  - Пробивное напряжение в состоянии растяжения (п.2.3.8) проводят на образцах шириной (405) мм и длиной (4001) мм.

  - Определение скорости расклеивания стеклолакоткани марки ЛСКЛ-155 (п.2.3.9) производят при температуре 15-35С и относительной влажности воздуха 45-75% на двух полосках стеклолакоткани длиной (4001) мм, отрезанных от ролика без выдержки полоски на воздухе перед испытанием.

Полоски ленты перегибают пополам более липкой стороной внутрь и прокатывают без нажима стальным валиком на протяжении 150 мм, при этом оба конца испытуемой полоски должны оставаться не склеенными на протяжении 50 мм. Один конец липкой ленты закрепляют неподвижно в штативе, а к другому концу подвешивают груз из расчёта 1 Н на 1 см ширины ленты. В момент, когда отпускают конец полоски с закреплённым на нём грузом, включают секундомер.

За результат испытания принимают среднее арифметическое значение двух определений. Масса валика для прокатки диаметром (1175) мм и длиной не более 120 мм – (100,1) кг.

Таблица 7.

| Марка стеклолакоткани | Номинальная толщина, мм | Масса валика, кг |
| --- | --- | --- |
| ЛСМ-105/120 | 0,10; 0,12 | 1,0  0,05 |
|  | 0,15; 0,17; 0,20 | 2,0  0,05 |
| ЛСММ-105/120 | 0,17; 0,20 |  |
| ЛСЛ-105/120 | 0,15; 0,17; 0,20 |  |
| ЛСЭ-105/130 | 0,12; 0,15; 0,17; 0,20 |  |
| ЛСКР-180 | 0,12; 0,15; 0,17; 0,20 |  |
| ЛСБ-120-130 | 0,12 | 0,5  0,02 |
|  | 0,15 | 1,0  0,05 |
|  | 0,17; 0,20 | 2,0  0,05 |
| ЛСП-130/150 | 0,10 | 0,2  0,02 |
|  | 0,12 | 0,5  0,02 |
|  | 0,15 | 1,0  0,05 |
|  | 0,17 | 2,0  0,05 |
| ЛСК-155/180 | 0,10; 0,12 | 0,2  0,02 |
|  | 0,15; 0,17 | 0,5  0,02 |
|  | 0,20 | 1,0  0,05 |

  - Оборудование, необходимое для контроля качества и испытаний стеклолакоткани, указано в приложении В

6. Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение стеклолакоткани должны соответствовать требованиям ГОСТ 28034-89 «Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования».

7. Гарантии изготовителя

7.1  Изготовитель гарантирует соответствие стеклолакоткани требованиям ГОСТ 28034-89«Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования»  и настоящих технических условий при соблюдении условий  хранения и транспортирования.

Гарантийный срок хранения стеклолакоткани – 6 месяцев со дня изготовления.

По истечении гарантийного срока хранения перед использованием стеклолакоткань должна быть проверена на соответствие требованиям настоящих технических условий.

#### Приложение А

(обязательное)

Нормативные ссылки

В настоящих технических условиях использованы ссылки на следующие стандарты:

Таблица 8

| Обозначение документа | # Наименование документа |
| --- | --- |
| ГОСТ 3134-78 | # Уайт-спирит. Технические условия. |
| ГОСТ 5791-81 | # Масло льняное. Технические условия. |
| ГОСТ 6433.1-71 | Материалы электроизоляционные твёрдые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний. |
| ГОСТ 6433.3-71 | Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50Гц) и постоянном напряжении. |
| ГОСТ 8865-98 | Изделия электротехнические. Классы нагревостойкости электрической изоляции |
| ГОСТ 9880-78 | Толуол каменноугольный и сланцевый. |
| ГОСТ 19907-74 | Ткани электроизоляционные из стеклянных крученных комплексных нитей. Технические условия. |
| ГОСТ 23683-89 | Парафины нефтяные твердые. |
| ГОСТ 28034-89 | Лакоткани электроизоляционные. Общие технические требования. |
| ТУ 6-02-709-76 | Лаки кремнийорганические КО-915 и КО-917. |

#### Приложение Б

## (справочное)

СРЕДНЯЯ МАССА  1 м2  СТЕКЛОЛАКОТКАНИ

Таблица 9

| Марка лакоткани | Номинальная толщина, мм | Масса 1 м2, кг |
| --- | --- | --- |
| ЛСМ-105/120 | 0,10 | 0,140 |
|  | 0,12 | 0,170 |
| ЛСМ – 105/120 ЛСММ – 105/120 | 0,15 | 0,200 |
|  | 0,17 | 0,230 |
|  | 0,20 | 0,260 |
| ЛСЛ – 105/120 | 0,15 | 0,185 |
|  | 0,17 | 0,215 |
|  | 0,20 | 0,240 |
| ЛСЭ – 105/130 | 0,12 | 0,150 |
|  | 0,15 | 0,190 |
|  | 0,17 | 0,215 |
|  | 0,20 | 0,260 |
| ЛСБ – 120/130 | 0,12 | 0,160 |
|  | 0,15 | 0,200 |
|  | 0,17 | 0,240 |
|  | 0,20 | 0,265 |
| ЛСП – 130/155 | 0,08 | 0,095 |
|  | 0,10 | 0,140 |
|  | 0,12 | 0,180 |
|  | 0,15 | 0,200 |
|  | 0,17 | 0,230 |
| ЛСК – 155/180 | 0,05 | 0,070 |
|  | 0,06 | 0,085 |
|  | 0,08 | 0,110 |
|  | 0,10 | 0,130 |
|  | 0,12 | 0,185 |
|  | 0,15 | 0,200 |
|  | 0,17 | 0,240 |
|  | 0,20 | 0,270 |
| ЛСКР – 180 | 0,12 | 0,160 |
|  | 0,15 | 0,195 |
|  | 0,17 | 0,230 |
|  | 0,20 | 0,260 |
| ЛСКЛ – 155 | 0,12 | 0,195 |
|  | 0,15 | 0,205 |

###### Приложение В

(обязательное)

Перечень

приборов, оборудования, необходимых для контроля качества и измерений.

Таблица 10

| № п\п | Наименование оборудования и приборов | Класс точности, предел измерений | Обозначение стандарта, НТД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Микрометр типа МК-25 | 0-25мм; ± 0,01 мм | ГОСТ 6507- 78 |
| 2. | Линейка измерительная металлическая | 0- 1000 мм; ± 1,0 мм | ГОСТ 427- 75 |
| 3. | Установка для определения пробивного напряжения | 60 кВ ± 500В | НСО Чертеж № 000.09.000 по ГОСТ 6433.3-71 |
| 4. | Машина разрывная РМУ-0,05-1 | 500 Н; ± 1% | ГОСТ 7855-74 |
| 5. | Тераомметр Е6- 13А | Кл.2,5-10,0; 10-10¹4 Ом | Заводской номер 6751 |

Приложение Г

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопровод. докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен. | Заменен. | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

Содержание:

1.Область применения ……………………………      1

2.Технические требования ……………………….      2

3.Требования безопасности ………………………     7

4.Правила приемки ……………………………….      7

5.Методы испытаний ……………………………..      8

6.Транспортирование и хранение ……………….      10

7.Гарантии изготовителя …………………………     10

8.Приложение А …………………………………..     11

9.Приложение Б …………………………………..      12

10.Приложение В …………………………………..      13

11.Приложение Г …………………………………...     14